Aplicação de nanotecnologia em produtos de moda confeccionados em tecidos Denim.

The aplication of nanoteclogy on fashion products developing on Denim.

A.W.A.Carvalho1, J. Neves¹, V. Teixeira², J.H.O. Nascimento¹²

¹Textile Engineering Department and ²Physics Department
University of Minho Campus de Azurém, 4800-058 Guimarães, Portugal 
e-mail address: ascaniow@bol.com.br,

jgneves@det.uminho.pt, vasco@fisica.uminho.pt, jose.heriberto@det.uminho.pt.

Resumo: O presente artigo teve como base teórica uma revisão acerca do uso do Jeans e das tecnologias relacionadas à sua aplicação em produtos de moda. Tendo como foco principal a aplicação de microcápsulas termocromáticas com adição de óxido de zinco. Dito isto, a metodologia seleccionada para esta investigação contemplou o método da pulverização para criar um nanocoating funcional para a superfície do Denim. Deste modo, foram obtidos resultados em laboratório, que nos permitem demonstrar que é possível obter acabamentos semelhantes às lavagens feitas em lavandaria industrial, com propriedades funcionais.

Palavras-chave: Denim, Nanotecnologia, Design.

Abstract: This article was based on a theoretical review on the use of Jeans, as well as technologies related to their application to products of fashion. Focusing on a major the application of termochromic microcapsules with addition of zinc oxide. That said, the methodology selected for this research included the method of spraying to create a functional nanocoating to the surface of Denim. The results were obtained in laboratory, allowing us to demonstrate that it is possible similar washing finish as industrial laundry, with functional properties.

Key-words: Denim, Nanotechnology, Design.

## INTRODUÇÃO

O Denim, tinto com Índigo, é o tecido mais versátil e efémero que se tem notícia. Presente na história como símbolo de trabalho, rebeldia, lazer e luxo.

As novas tecnologias têxteis, e o avanço da ciência na constante investigação do bem-estar social, aliados à mais-valia nos produtos de moda, foram o ponto de partida para o desenvolvimento desta dissertação de mestrado. Os acabamentos têxteis são hoje o grande diferencial do produto Jeanswear, quer seja no vestuário quer seja no conjunto publicitário que a ele está associado.

A indústria têxtil, as lavandarias e as agências de publicidade, desenvolvem seus próprios processos de beneficiamentos, quer seja por via industrial ou não, consoante a necessidade, a proposta da colecção e os recursos da marca.

Os têxteis inteligentes, são actualmente a revolução da indústria têxtil. Utilizando-se do mundo invisível em que os elementos químicos e os fenómenos físicos se encontram, emerge o universo na escala nanométrica. Estão sendo desenvolvidos, fios tecidos, e entrelaçados, revestidos ou não por coatings, de modo a obterem-se superfícies inteligentes com propriedades inovadoras no que diz respeito à protecção, ao conforto e ao design.

O mercado mundial contemporâneo dá-nos sinais de aceitação e utilização, tanto por parte das marcas quanto por parte do consumidor, destas novas tecnologias têxteis – a nanotecnologia e os têxteis inteligentes. Esta realidade presente permite-nos acreditar que é possível investir neste valor acrescentado para a indústria do vestuário.

### A NANOTECNOLOGIA E A MODA

A moda sempre busca a novidade. O diálogo entre a moda e a tecnologia está presente em todos os sentidos, apesar de correntes que defendam que a artesanía deve esta presente nos produtos de moda, mas isso é outra discussão. De facto, a roupa com aplicação de nanotecnologias, está dia após dia, mais presente nas passarelas, nas lojas e porquê não no nosso uso, conferindo os benefícios que só esta ciência pode nos oferecer

Um dos mais importantes propulsores da moda actual é a inovação. Há muito tempo atrás, a inovação na moda era caracterizada pela modelação, bordado, costura e acabamento internos, alem disso, a maquinaria, onde os tecidos são produzidos é outro sector em que a inovação avança. Porém, existe um outro tipo de inovação presente, ela se encontra nos têxteis, nos fios, fibras e coatings.

Para que haja inovação nos têxteis, muita pesquisa é feita por designers e investigadores, na busca de novos desenvolvimentos consoante as necessidades de cada mercado, e de cada consumidor. São estes que, ao experimentarem esses novos produtos, confirmaram a viabilidade da produção em larga escala (GALE & KAUR, 2004).

Alguns designers usam os têxteis como determinante de suas colecções. Esses novos materiais podem não estar presente nas suas lojas, mas certamente estão nas suas passarelas.

Para a “moda”, o que é novo, ou seja a novidade, é o carácter mais essencial e intrínseco na produção de um vestuário. O desenvolvimento de um produto de moda engloba aspectos, relativos desde a concepção de uma paleta de cores até ao produto propriamente dito.

A grande diferença entre os designers e os cientistas têxteis é justamente que enquanto o designer considera os têxteis como um suporte para se trabalhar roupas com arte, ou seja seu valor estético, o cientista têxtil vê esse mesmo tecido como uma superfície a ser explorada, quer por ultimação quer por uso de nanotecnologias com o intuito de optimizar e dar funcionalização a esse substrato (QIAN & HINESTROZA, 2004).

### NANOTECNOLOGIA COMO DESIGN PROJECTUAL

O design busca uma metodologia de projecto voltada à adequação dos equipamentos e processos aplicados ao design.

Nos têxteis funcionais, a relação entre design e funcionalidade ainda precisa de alguns ajustes. Os produtos utilizados para a modificação superficial dos têxteis passam por processos químicos ou físicos e em muitas vezes pelos dois processos. È através dessa sinergia entre a tecnologia e a “moda” que construímos este equilíbrio (GALE & KAUR, 2004).

Neste trabalho pretende-se optimizar essa relação, propondo a aplicação de nanocamadas ao substrato têxtil com o uso da química e o uso da física, com o objectivo de funcionalizar as suas propriedades. A modificação superficial nos têxteis esta presentes em importantes marcas, dentre elas Armani, Miss Sixty e entre jovens designers que aplicam layers de nanocoatings de prata e paládio nos produtos de suas colecções.

## AS MICROCÁPSULAS

Por definição, as microcápsulas são partículas cujo tamanho pode variar entre os 500 nm e os 200 nm, de formato irregular ou esférico. Uma microcápsula é composta de duas camadas, uma externa, a matriz polimérica que forma a parede da microcápsula e uma interna onde se encontra o componente activo, o núcleo (ARSHADY, 1999).

A microencapsulação consiste em revestir um componente activo de modo a protegê-lo do ambiente para que depois possa ser libertado gradualmente. A microencapsulação é nada mais que um micro empacotamento ou micro revestimento de um coating polimérico de pequenas partículas sólidas ou liquidas (GOSH, 2006)

Para que o núcleo da microcápsula, seja libertado e atingir a finalidade ao qual ele se destina, é necessária uma acção externa. Os principais mecanismos utilizados para romper as paredes da microcápsulas são, a ruptura mecânica da parede da microcápsula, a dissolução da parede, a fusão do material da parede, a difusão da parede, a erosão lenta da parede e a biodegradação da mesma (FRANJIONE & VASISHTHA, 1995).

A nanotecnologia é vastamente utilizada actualmente. Podemos encontrá-la em diversas áreas entre elas a medicina, a militar e segurança, a moda e o desporto. Será abordada em maior profundidade a área da moda em detrimento das outras, dada a sua ligação ao trabalho.

## O DENIM, O JEANS, A GANGA E O ÍNDIGO

Há diferentes denominações comerciais para os produtos do vestuário, pertencentes ao grupo Jeanswear, dentre elas estão as seguintes denominações: “Denim”, “Jeans”, “Ganga” e “Índigo”. Explicaremos melhor o que cada uma dessas denominações significa, do ponto de vista etimológico, cultural e industrial.

O Denim é um tecido forte e resistente. Atribui-se a sua resistência à sua estrutura sarja, cujos fios de teia cruzam os fios de trama em oblíquo. Esse tecido surgiu em França, na cidade de Nîmes, bastante conhecida, desde a idade média, pela sua produção têxtil. Produzia-se ali uma sarja, conhecida pelo nome de “Sarge de Nîmes”, passando então, pela corruptela do nome, a ser conhecida pela denominação Denim. [VAN DAUMME, (1994) &  MICROPÆDIA, (1990)].

O Denim, então era exportado para o Estado Unidos da América, através do porto de Génova, na Itália, para o uso em velas de navios e toldos das carroças. Foi precisamente com esse tecido que um comerciante alemão, recém-chegado na América, chamado Levi Strauss e o alfaiate Jacob Davis, confeccionou, em 1890, seu modelo mais famoso, a calça Levi’s 501.

O Denim, é uma tela resistente de sarja, feita com fios 100% algodão mas agora igualmente feita em poliéster/algodão e algumas vezes com adição de fios de elastano. A construção é geralmente sarja 3x1. Foi desenvolvido para ser um tecido para roupa de protecção, mas agora usado no Sportswear.

O termo jean, que vem de Génova, Itália. Esse termo aparece pela primeira vez no ano de 1567. Era usado na confecção das calças dos marinheiros [VAN DAUMME, (1994) & VINCENT-RICARD, (1989)]. Um século após sua ida a América, a Denim retorna à Europa com o nome de Blue Jeans.

Em termos de estrutura, o Jeans é uma tela de algodão similar à sarja de Nimes, mas geralmente mais claro e mais fino, é um tecido em construção 2x1 em sarja, cuja urdidura é mais ajustada do que a trama.

A definição de Ganga, pelo Dicionário Verbo da Língua Portuguesa, é precisamente “ um tecido de algodão, muito resistente, geralmente azul, usado originalmente só na roupa de quem trabalhava em oficinas e fábricas e que, hoje, se emprega também na confecção de outras peças do vestuário”. Este termo “Ganga” muito utilizado em Portugal, tem origens no oriente, entre a China e a Índia. Este termo está relacionado também a um tecido de cor amarelada ou azul. Sabe-se que a cor azul, usada como corante, é extraída do índigo, cuja sua origem é o Oriente, de onde vinha juntamente com o tecido ganga, desde a época das grandes navegações.

O índigo é um corante natural obtido a partir do extracto de uma planta chamada indigosfera tinctoria, vulgarmente conhecida como “anileira”. O nome do pigmento reflecte a sua origem, A palavra índigo significa “substância da Índia” vem do grego “Indikon” ou do latim “indicum. Até à Idade Média, este pigmento era raro e utilizado para produtos de luxo. (http://tracosdecor.freehostia.com/p3.htm. Visitado em 26/12/08).

Em 1856, William H. Perking descobriu o primeiro índigo sintético, porém, só em 1878, Von Bayer obteve a fórmula sintetizada do corante índigo, passando desde então a ser utilizado sob a forma sintética.

A principal característica do tingimento índigo é precisamente o de não envolver completamente a fibra de algodão, ficando apenas à superfície, como um coating ao seu redor, mantendo o interior da fibra completamente inalterado, sem corante. Isso permite que o desgaste e a solidez a lavagem do corante Índigo não sejam forte o suficiente para fixar a sua cor no tecido. (Insider ABC, 2006).

## DO DENIM ROW PARA O DENIM USED

O Jeanswear tem evoluído, sob o ponto de vista da sua interacção com o meio. Do mesmo modo que o acto de comprar um carro novo, com cheiro de carro novo nos remete ao prazer sensorial do olfacto, fortemente marcado por lembranças e referências de bem-estar. Podemos encontrar as mesmas referências quando o consumidor ao comprar umas calças de ganga (novas), em autêntico Blue Denim, sem modificação ou beneficiamento algum em sua superfície, ao qual chamamos de Row Denim, ou seja, o Denim crú.

A partir do momento que este utilizador usa constantemente esta calça de ganga, os desgastes pelo uso diário, tais como rasgos e desbote localizados (estes desgastes podem levar anos), permitem que o designer extraia desta peça, algumas informações acerca do visual deixado pelo uso continuo e as interpreta, sob a forma se lavagem ou modelação, utilizando-se da indústria de confecção e das lavandarias para transformar o Jeans num produto de moda. Toda alteração superficial em uma calça Jeans, oriunda de interferências produzidas pelo Homem ou pela natureza, pode servir de influência para a moda.

### DO PRODUTO URBANO AO PRODUTO DE LUXO

O mercado actual do Luxo é de facto um mercado em ascensão sob o ponto de vista da venda dos produtos com características de exclusividade, de qualidade e de design. Podemos perceber o luxo como sendo um fenómeno sublimador da existência quotidiana que compensa aquilo que nos falta num tempo social e histórico determinado (GARCÍA, 2008).

Hoje em dia a aquisição de produtos de luxo superou a máxima dos itens de alto valor monetário. O Luxo nos dias actuais permeia o que podemos chamar de “luxo sensorial” ou “luxo sentimental”, na verdade este tipo de luxo está presente na esfera dos pequenos luxos particulares de cada indivíduo. O Luxo, neste caso particular, é na verdade a realização de um desejo ou prazer (GARCÍA, 2008).

## METODOLOGIA

Actualmente, as empresas têm buscado distinguir-se umas das outras através de um diferencial competitivo, o design de produtos, como meio de obter vantagem. O uso de tecnologias funcionais agregadas a aspectos estéticos num produto, pode ser um excelente recurso para o distinguir e o valorizar em detrimento de outros.

O objectivo principal é a manipulação e o desenvolvimento de um produto têxtil confeccionado em tecido Denim, tirando partido do potencial, do ponto de vista do designer, da nanotecnologia e dos pigmentos que alteram a cor em função das propriedades ambientais.

O processo de desenvolvimento deste estudo utiliza os pigmentos termocromáticos, e as nanopartículas de óxido de zinco. As fases seguintes dizem respeito à metodologia adoptada, no sentido de potenciar o objecto de estudo – a aplicação de nanotecnologia em produtos de moda confeccionados em tecidos Denim: bem como, a Identificação dos materiais existentes no mercado, suas propriedades e características; Selecção dos materiais e preparação para desenvolver os ensaios; Aplicação de Nanotecnologia em tecidos Denim; Produção de um produto de moda com propriedades funcionais; Avaliação e interpretação dos resultados;

A nanotecnologia é vastamente utilizada actualmente. Podemos encontrá-la em diversas áreas entre elas a medicina, a militar e segurança, a moda e o desporto.

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO DENIM

O tamanho da amostra utilizado para a realização dos testes foi 10X10 cm.

O procedimento de pré-lavagem também conhecida como desencolagem, permite a retirada da goma presente no tecido. A encolagem é um acabamento aplicado apenas no fio teia, com a finalidade de facilitar o processo de tecelagem do tecido, permitindo uma maior estabilidade superficial do tecido e uma melhor apresentação do produto têxtil.

Para a incorporação dos pigmentos microencapsulados termocromáticos utilizamos a técnica da pulverização. Para obtenção das amostras, foram feitos dois procedimentos para a retirada do corante índigo do substrato com a intenção de obter-se um tecido de cor crú, ao qual chamamos, pronto para tingir (PT).

O substrato foi submetido a uma pré-lavagem utilizando-se 0,4 ml de sabão não iónico diluído em 2 litro de água destilada, a uma temperatura de 100ºC, durante 30 minutos.

Após a fervura, passou-se em água destilada para a retirada de todo o sabão, e posto a secar em estufa a 95ºC. Após a pré-lavagem do substrato, foram realizados mais dois outros processos combinados, para a desmontagem da cor, com a intenção de obter-se um tecido de cor crú, ao qual chamamos, pronto para tingir (PT)

Peso do substrato: 110gBanho 1 (Hidrosulfito (Alcalino))

3 L de H2O

15g/L de Hidrosulfito concentrado

45ml/L de Soda Cáustica 38º Bé.

Temperatura durante o banho: 70º C.

Tempo durante o banho: 30’

Após esse primeiro banho, lavou-se o substrato em água corrente quente e fria alternadamente por 10’, e em seguida colocou-se o substrato no segundo banho.

Banho 2 (Cloro Activo)

3L de H2O

300ml/L de Cloro Activo (concentração 5%).

Temperatura durante o banho: 40º C

Tempo durante o banho: 40’.

Após o segundo banho, lavou-se igualmente o substrato em água corrente quente e fria alternadamente por 10’, e em seguida colocou-se o substrato para secar em estufa a 70º C durante 10’.

Após este processo, as amostras foram submetidas aos ensaios.

## PREPARAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE PULVERIZAÇÃO

Foram desenvolvidas algumas fórmulas e testadas com o objectivo de obter uma fórmula optimizada. A fórmula base utilizada para a preparação da solução de MCT’s usadas neste trabalho foi a seguinte:

| FÓRMULA BASE SOLUÇÃO DE MCT’s (ml/g) |
| --- |
| MCT’s | 25g |
| Emulsão Acrílica | 50g |
| Agua Destilada | 150ml |
| Tabela 1– Fórmula base |

Reduziu-se então essa fórmula para 10% para que não houvesse desperdício de material na pulverização. As amostras foram secas em estufa a 50º C durante 6 minutos.

### OPTIMIZAÇÃO DA FÓRMULA

Estas soluções foram aplicadas por pulverização, em substrato Denim com tingimento índigo sem lavagem industrial tendo sido apenas retirada a goma existente no tecido.

Observou-se um aspecto plástico, impermeável na superfície da amostra, devido a elevada quantidade de MCT’s da fórmula e a redução da emulsão acrílica. Decidiu-se alterar a fórmula reduzindo a quantidade de MCT’s, pelo que a solução usada foi:

17,5g de solução de MCT’s à 20%

Foram aplicadas a solução 5,0g de emulsão acrílica contendo 44.50% de sólidos

### APLICAÇÃO DO ÓXIDO DE ZINCO

Esta solução foi dividida em quatro partes e adicionados a cada um delas, 0,75g; 1,5g; 3g e 4,5g de ZnO, de modo a verificar qual é concentração a que se obtêm melhores resultados.

### MÉTODO DE PULVERIZAÇÃO

Após a preparação da receita das MCT’s, a colocamo-la no reservatório do pulverizador cuja capacidade é de 5ml. A aplicação foi feita em movimentos uniformes em toda extensão da amostra. Esse procedimento foi feito duas vezes seguidas. Em seguida a amostra foi seca durante 3 minutos a 160 graus para a fixação da microcápsulas no substrato.

## TESTES NAS AMOSTRAS POR PULVERIZAÇÃO

### TESTE DE FRICÇÃO (crockmeter)

O teste de fricção foi utilizado para a avaliação do manchamento em todas as amostras por pulverização. Essa verificação é obtida através de um teste utilizando a escala de cinzentos, segundo a norma ISO - 105 A03, a seco e húmido. A escala de cinzentos tem um intervalo de cor que vai do nível 1 (mais escuro) ao nível 5 (mais claro).

Nas amostras analisadas por pulverização revelaram-se pouco satisfatórios. Entretanto, para efeitos de lavagem e efeitos fantasia nas peças e etiquetas em índigo, esse factor pode ser benéfico consoante as especificações do designer.

#### VARIAÇÃO DA COR (QUV)

O coating feito a partir da pasta desprende-se do substrato com uma certa facilidade quando aplicado por pulverização, Alguns estudos, defende-se, que a baixa solidez e o tom pastel característico das pastas nessas aplicações, são defeitos e falhas no processo, porém, para o designer, essas características são utilizadas para criar efeitos e texturas com o propósito de obter detalhes exclusivos do vestuário.

As amostras mostram que no intervalo das 48h, a presença das microcápsulas no substrato Denim desaparece por completo. Esta degradação apresentada representa uma opção não adequada, quanto a resistência e solidez à luz do material.

## CONCLUSÃO

O objectivo desta pesquisa foi atingido à medida que verificou-se que é possível aplicar nanotecnologia através das microcápsulas termocrômicas e a adição de óxido de zinco como protector UV, permitindo, assim, um Denim funcional e interactivo com o ambiente; Uma vez que, o termocrómismo se faz presente em temperaturas superiores a 30º.

No que se refere à metodologia aplicada, foram realizados testes em laboratório utilizando-se do crockmeter e do QUV (Accelerated Weathering Tester) a fim de verificar a resistência do coating pelo processo de pulverização e a solidez à luz. Constatou-se que a aplicação deste método em pequenas áreas do vestuário pode criar uma mais valia quanto à simulação de lavagens industriais (bigodes e/ou sombreados). Estes efeitos podem ser controlados quanto a quantidade de microcápsulas e óxido de zinco.

Deste modo, a aplicação deste trabalho ainda é experimental, requer estudos mais aprofundados quanto à fixação prolongada das microcápsulas sobre a superfície têxtil com o propósito de atingir uma gama maior de consumidores. Por fim, a relevância deste estudo apresenta-se notável como uma alternativa mensurável de aplicação do coating termocrómico simulando efeitos de lavandaria.

## REFERÊNCIAS

ARSHADY, R. (ed). 1999. Manufacturing methodology of microcapsules. In Arshady, Reza - Microspheres, Microcapsules & Lipossomes – Volume 1: Preparation & Chemical, Applications. Londres: Citus book. pp. 280,284.

FRANJIONE, J; VASISHTHA, N. 1995. The art and science of sicroencapsulation. Technology Today. Disponível em: http://www.swri.org/3pubs/today/summer95/microeng.htm – Visitado em 25/02/2009

GALE, C.; KAUR, J. 2004. Fashion and textiles – an overview. Ed. Berg.

GARCÍA, S.C. 2008. El universo del lujo – una visión global y estratégica para profesionales y amantes del lujo. Madrid: McGraw Hill/instituto de Empresa. pp. 4.

GOSH, S. 2006. Functional coatings. Weinheim: Wiley - VCH Verlag GmbH & Co.KGaA.

http://tracosdecor.freehostia.com/p3.htm. Visitado em 26/12/08.

Insider ABC, 2006.. J&C Publishing Services GmbH.

MICROPÆDIA. (ed). 15th, 1990. The new enciclopædia britannica - Volume: 6. pp. 521.

QIAN, J.; HINESTROZA, J. 2004. Application of nanotechnology for high performance textiles, journal of textile and apparel, technology and management - Volume 4, Issue 1.

VAN DAUMME, J. (ed). 1994. Os jeans – pano de fundo da história americana. LELLO & IRMÃO Editores. pp 14.

VINCENT-RICARD, F. (ed). 1989. As Espirais da moda - Volume: 2. Paz e Terra. pp.164,169.

# Footnotes

No princípio o Denim era castanho claro, só mais tarde foi adicionado o corante Índigo no tingimento do fio de teia conferindo-lhe a actual cor azul.

Sem passar pelos processos de lavandaria